|  | KARTA TECHNICZNA |
| --- | --- |
|  | EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA wodorozcieńczalna, akrylowa |

OPIS PRODUKTU:

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA to wodorozcieńczalna farba akrylowa, która przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice, po której można pisać i  rysować kredą. EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA tworzy trwałe powłoki o doskonałej odporność na zmywanie i ścieranie. Produkt charakteryzuje się znikomym zapachem i jest w pełni bezpieczny.

ZAKRES STOSOWANIA

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA doskonale sprawdza się do tworzenia powierzchni do pisania kredą w pokoju dziecięcym, kuchni, salach szkolnych, biurze, salach konferencyjnych, sklepach, restauracjach. Nadaje się do przemalowywania starych powłok farb lub do malowani zagruntowanych płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona jest do zastosowania na zewnątrz ( na zewnątrz pod zadaszeniem) i do wewnątrz pomieszczeń na ściany, płyty powierzchnie drewniane i drewnopochodne.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowy

- Wysoka odporność na częste mycie wodą

- Wysoka odporność na ścieranie

- Dostępna jest w podstawowych kolorach według zakładowej karty kolorów: czarny RAL 9011, szary RAL 7031, granatowy RAL 5003, oliwkowy RAL 6003. Na życzenie Klientów produkujemy w wybranych kolorach z kart RAL, NCS i PANTONE.

WŁASNOŚCI:

| Własności wyrobu |
| --- |
| lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ( 2(C [s] | 60 – 120 |
| Gęstość [g/cm3] | najwyżej 1,2 |
| czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C i wilgotności względnej powietrza 55 ( 5 % [h] stopień wysychania 3 stopień wysychania 7 | 1 72 |
| krycie jakościowe | II |
| zawartość substancji stałych [%] | 35-45 |
| pH | 9,0 |
| połysk przy kącie 600 | 10-35 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża i wyrobu do malowania:

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usunąć zalegający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatować. Nierówności i spękania podłoża wyrównać odpowiednim materiałem. W przypadku podłoży chłonnych należy zaimpregnować impregnatem wyrównującym chłonność AKSILUX.  Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśnie, algi, grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

W przypadku zastosowania na stare powłoki malarskie wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Przed użyciem EKOKARYLKĘ FARBĘ TABLICOWĄ dokładnie wymieszać.

Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej. Nanosić 2-3 warstwy farby pędzlem, wałkiem gąbkowym ( tak aby nie tworzyć struktury), natryskiem. Kolejną warstwę aplikować po przeschnięciu po ok. 1 godzinie.

Malowanie prowadzić najkorzystniej w temperaturze 20 ( 5(C.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

EKSPLOATACJA:

Powierzchnię można użytkować po 7 dniach od nałożenia ostatecznej warstwy.

Powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 10 mkw. z 1 l. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników

tj. rodzaju podłoża jego chłonności i rodzaju metody aplikacji.

OKRES GWARANCJI:

24 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5(C do +30(C.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Wyrób niepalny.

Elementy oznakowania na etykiecie:

EUH208: Zawiera mieszaninę 5-chloro-2metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej

P102 Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

# OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2015/ AKSIL-2

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 140 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu:

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku, gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

Kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10l, 5l, 3l, 1l i 0,25l lub innych uzgodnionych  z odbiorcą.

39-205 Pustków,  Pustków 363D  tel.(+48) 14 682 76 14

www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl