|  | KARTA TECHNICZNA |
| --- | --- |
|  | EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2 w 1 wodorozcieńczalna, akrylowa |

OPIS PRODUKTU:

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2 w 1 to wodorozcieńczalna farba akrylowa, która przekształca powierzchnie ścian wewnętrznych w tablice magnetyczne, po których można pisać i  rysować kredą oraz przyczepiać magnesy (najlepiej używać magnesów neodymowych). EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2 w 1 tworzy trwałe powłoki  o dobrej odporności na zmywanie i ścieranie. Produkt charakteryzuje się znikomym zapachem i jest w pełni bezpieczny.

ZAKRES STOSOWANIA

EKOAKRYLKA FARBA TABLICOWA MAGNETYCZNA 2w1 doskonale sprawdza się w tworzeniu powierzchni przeznaczonych do pisania kredą i przyklejania notatek magnesami (neodymowymi lub zwykłymi magnesami o dużej powierzchni kontaktu z podłożem) w biurach, restauracjach, warsztatach, a także pokojach dziecięcych oraz kuchniach.

Magnetyczna farba tablicowa tworzy nie tylko funkcjonalną powierzchnię użytkową, ale również interesujący efekt dekoracyjny o matowym wykończeniu. Przeznaczona jest do zastosowania wewnątrz pomieszczeń na ściany, powierzchnie drewniane i drewnopochodne, tapety, płyty gipsowe itp.

WŁAŚCIWOŚCI:

- Wyrób ekologiczny, wodorozcieńczalny, akrylowy

- Posiada dobrą odporność na częste wycieranie szmatką lub gąbką zmoczoną wodą

- Produkowana jest w kolorze czarnym

WŁASNOŚCI:

| Własności wyrobu |
| --- |
| lepkość wg. Brookfielda SP-5 RPM-30 [cP] | 6000-12000 |
| Gęstość [g/cm3] | 1,67 (( 0,05) |
| czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C i wilgotności względnej powietrza 55 ( 5 % [h] stopień wysychania 3 | 3 |
| Ilość warstw | 3-4 |
| pH | 9,0-10,0 |

SPOSÓB STOSOWANIA

Przygotowanie podłoża i wyrobu do malowania:

Z powierzchni przeznaczonej do malowania usunąć zalegający brud, kurz, tłuste plamy, łuszczące się powłoki malarskie oraz luźne fragmenty podłoża. Powierzchnie błyszczące zmatować. Nierówności i spękania podłoża wyrównać odpowiednim materiałem. W przypadku podłoży chłonnych należy zaimpregnować impregnatem wyrównującym chłonność AKSILUX.  Występujące na powierzchni mikroorganizmy (pleśnie, algi, grzyby) należy usunąć stosując odpowiednie preparaty.

W przypadku zastosowania na stare powłoki malarskie wykonać wymalowanie próbne. Uzyskanie pozytywnego wyniku decyduje o ostatecznym zastosowaniu produktu.

Przed użyciem EKOKARYLKĘ FARBĘ TABLICOWĄ MAGNNETYCZNĄ 2w1 dokładnie wymieszać.

Produkt przeznaczony do stosowania w postaci handlowej. Nanosić 3-4 warstwy farby pędzlem, wałkiem gąbkowym (tak aby nie tworzyć struktury). Kolejną warstwę aplikować po  min. 3 godzinach.

Malowanie prowadzić w temperaturze 20 ( 5(C.

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.

EKSPLOATACJA:

Pełne właściwości wytrzymałościowe uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac.

Najlepiej używać magnesów neodymowych lub zwykłych magnesów o dużej powierzchni kontaktu  z podłożem.

Czyszczenie wilgotną szmatką lub gąbką może pozostawiać ślady na powierzchni szmatki lub gąbki.

WYDAJNOŚĆ:

Przy jednokrotnym malowaniu: do 5 m2 z 1 l.

Zaleca się nanoszenie 3-4 warstw.

Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników tj. rodzaju podłoża jego chłonności i rodzaju metody aplikacji.

OKRES GWARANCJI:

18 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze minimum + 5(C do +30(C

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.

Wyrób niepalny.

Farba jest wodorozcieńczalna, bezpieczna w użyciu.

P-102 Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

# OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2015/ AKSIL-5.

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/i/FW): 140 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 140 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Resztki płynnego produktu:

Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku, gdy nie jest to możliwe unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom).

Kod odpadu: 080112 - odpady farb i lakierów

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji odpadu.

Kod odpadu: 150102 - opakowania z tworzyw sztucznych

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 10l, 5l, 3l, 1l i 0,2l lub innych uzgodnionych z odbiorcą.

39-205 Pustków,  Pustków 363D  tel.(+48) 14 682 76 14

www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl