|  | KARTA TECHNICZNA |
| --- | --- |
|  | IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU |

OPIS PRODUKTU:

IMPREGNAT jest oparty na wodnej dyspersji posiadającej wyjątkową wysoką zdolność penetracji w głąb podłoża. Po całkowitym wyschnięciu impregnatu podłoże jest utwardzone, co zapobiega dalszemu wykruszaniu się  włókien azbestowych.

ZAKRES STOSOWANIA:

IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU  przeznaczony jest do zabezpieczania przed szkodliwym pyleniem     w trakcie demontażu eternitu,  płyt acekolowych, oraz tynków wapienno cementowych oraz do zabezpieczania przed włóknami azbestu w trakcie usuwania wyrobów zawierających azbest.

Impregnat przeznaczony jest do wymalowań zewnętrznych i wewnętrznych

WŁAŚCIWOŚCI:

IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU :

- dzięki dużej zdolności do penetracji w podłoże migruje w nie wiążąc i wzmacniając podłoże

- zapobiega pyleniu przy demontażu eternitu

- impregnat nie zmienia paro przepuszczalności podłoży na które jest stosowany

IMPREGNAT DO DEMONTAŻU ETERNITU posiada pozytywną opinię Instytutu Techniki Budowlanej o skuteczności zabezpieczenia środowiska przed pyłami azbestu pochodzącymi z płyt azbesto-cementowych (eternitu), które powstają  podczas ich demontażu.

DANE PRODUKTU:

| postać | ciecz |
| --- | --- |
| lepkość mierzona kubkiem Forda nr 4 w temp. 20 ( 2(C | 10-11 s |
| gęstość | najwyżej 1,1 g/cm3 |
| czas schnięcia powłoki w temperaturze 20 ( 2(C i wilgotności względnej powietrza 55 ( 5 % | 4 godziny |

SPOSÓB STOSOWANIA:

Zabezpieczenie eternitu w trakcie demontażu:

Uwaga: Czyszczenie i malowanie eternitu mogą prowadzić tylko firmy wykonawcze ze względu na pylenie azbestu, oraz na konieczność profesjonalnego przygotowania powierzchni eternitu           do malowania.

Do nanoszenia impregnatu na duże powierzchnie najlepiej użyć natrysku niskociśnieniowego. Impregnat można również nanosić wałkiem lub pędzlem.

Malowanie:

Przed użyciem impregnat dokładnie wymieszać

Nanosić jedną lub dwie warstwy w zależności  od chłonności podłoża.

Impregnowanie prowadzić w temperaturze od +50C do +300C i wilgotności względnej powietrza do 60%.

Prace malarskie prowadzić w odpowiednich warunkach atmosferycznych (brak mgły, deszczu

i śniegu).

Do mycia narzędzi malarskich używać wody.

WYDAJNOŚĆ:

Wydajność do 8m2 z 1 litra przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaju użytego narzędzia i metody aplikacji.

OKRES GWARANCJI:

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach.

Wyrób przechowywać w temperaturze od +5ºC do +30ºC.

Wyrób wrażliwy na mróz.

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ.:

Impregnat jest wyrobem niepalnym.

W przypadku zabrudzenia skóry należy ją umyć wodą z mydłem.

P-102  Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Pomieszczenia należy wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

EUH208:  Zawiera mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3- onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-

onu (3:1).

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO:

# OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2001/ AKSIL-2

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/h/FW): 30 g/l (2010).

Produkt zawiera poniżej 30 g/l

OCHRONA ŚRODOWISKA

Resztki płynnego produktu :

Nie usuwać do kanalizacji. Unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Kod odpadu: 0804

Odpad opakowaniowy:

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji Kod opadu: 150102

BDO: 000033027

OPAKOWANIA:

Opakowania z tworzywa sztucznego o poj.: 20 l, 10 l, 5 l, 1 l

39-205 Pustków, Pustków 363D  tel.(+48) 14 682 76 14

www. aksil.pl; e-mail: aksil@aksil.pl